Гидроизоляция подвалов изнутри

По внутренней поверхности стены подвала монтируется прочная, механически закрепленная к основанию гидроизоляционная мембрана.

Традиционно гидроизоляционный слой для защиты подвала или фундамента монтируется с наружной стороны здания. Если ремонт наружной гидроизоляции затруднен в связи со сложности доступа к поверхности подвала, то применяется «Технология гидроизоляции подвалов изнутри».

Суть технологии заключается в монтаже прочной мембраны, механически закрепленной с внутренней стороны к основанию стен подвала.  Для монтажа такой мембраны используется сетка-серпянка закрепленная при помощи дюпель-гвоздей к отгрунтованному основанию стен подвала (с внутренней стороны). На закрепленную сетку наносится материал Праймер WB в смеси с кварцевой пылью в два слоя. В качестве финишного (декоративного покрытия) используется материал Марипур 7100.

Преимущества технологии

- Возможность применения по основанию, смонтированному из любых материалов;

- Технология не требует сложного оборудования;

- Не требует привлечения высококвалифицированной рабочей силы;

- Гарантированный результат;

- Наглядная система контроля качества;

- Возможность проведения работ в любое время года;

- Возможность проведения работ по влажному основанию;

Преимущества результата

- Гарантированное прекращение протечек;

- Элегантный внешний вид стены подвала;

Технология состоит из следующих этапов:

Подготовка поверхности (очистка, ремонт трещин, грунтование)

Очистка –  с поверхности стены подвала удаляются слабо закрепленные частицы, пыль и грязь.

Ремонт трещин, раковин и сколов

Имеющиеся трещины и щели расшиваются при помощи углошлифовальной машины.  Места на поверхности подвала имеющие дефекты основания локально грунтуются Праймером WB. Расшитые трещины, сколы и раковины шпатлюются пастой из смеси из кварцевой пыли и Праймера WB.

Грунтование – поверхность грунтуется Праймером WB

Монтаж армирующей сетки

Сетка серпянка крепится к стене при помощи системы дюпель – гвоздь.  Для этого в основании подвала сверлятся отверстия в шахматном порядке, в отверстия устанавливаются пласмассовые дюпели и при помощи крепежных «грибков» к ним прикрепляется сетка.

Монтаж гидроизоляции

На поверхность  с закрепленной сеткой в два слоя наносится смесь из кварцевой пыли и Праймера WB. Нанесение второго слоя производится после полной полимеризации первого слоя.

Материалы для ремонта:  праймер, сетка-серпянка (ячейки 5*5 мм), кварцевая пыль.

Инструмент:  Малярные валики, нож, метла, швабра, кисть, шпатель.